| ФЛАНЦЫ ЛИТЫЕ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА на Ру от 0,1 до 1,6 МПа (от 1 до 16 кгс/см2) Конструкция и размеры Cast gray iron flanges for Pnom from 0,1 to 1,6 MPa (from 1 to 16 kgf/cm2). Design and dimensions | ГОСТ 12817-80 |
| --- | --- |

Срок действия с 01.01.83 
до 01.01.93

1. Настоящий стандарт распространяется на фланцы литой арматуры, соединительных частей, машин, приборов, патрубков аппаратов и резервуаров из серого чугуна на условное давление Ру от 0,1 до 1,6 МПа (от 1 до 16 кгс/см2) и температуру среды от 258 К до 573 К (от минус 15 до плюс 300 °С).

Требования пп. 1 - 4, 6, 7 настоящего стандарта являются обязательными, остальные требования - рекомендуемыми.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. Пределы применения фланцев, в зависимости от величины условного давления и температуры среды, должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

| Давление условное Ру, МПа (кгс/см2) | Проход условный Dy, мм, для температур среды, к (°С) |
| --- | --- |
|  | до 393 (120) | до 473 (200) | до 523 (250) | до 533 (300) |
| 0,25 (2,5) | 15 - 3000 | 15 - 2400 | 15 - 800 | 15 - 800 |
| 0,6 (6) | 15 - 2400 | 15 - 800 | 15 - 500 | 15 - 500 |
| 0,1 (10) | 15 - 2000 | 15 - 600 | 15 - 500 | 15 - 300 |
| 1,6 (16) | 15 - 1000 | 15 - 300 | 15 - 200 | 15 - 200 |

3. Конструкция и размеры фланцев должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 2.

4. Фланцы должны изготовляться с уплотнительными поверхностями исполнений 1, 2, 3 и присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80.

Таблица 2

Размеры, мм

| Проход условный Dy | Ру, МПа (кгс/см2) |
| --- | --- |
|  | 0,1 и 0,25 (1 и 2,5) | 0,6 (6) | 1,0 (10) | 1,6 (16) |
|  | b | Dm | b | Dm | b | Dm | b | Dm |
| 15 | 10 | 31 | 10 | 31 | 12 | 37 | 12 | 37 |
| 20 | 12 | 38 | 12 | 38 | 14 | 42 | 14 | 42 |
| 25 |  | 47 |  | 47 |  | 49 |  | 49 |
| 32 | 13 | 56 | 13 | 56 | 16 | 60 | 16 | 60 |
| 40 |  | 64 |  | 64 |  | 68 |  | 68 |
| 50 |  | 74 |  | 74 | 17 | 80 | 17 | 80 |
| 65 |  | 94 |  | 94 |  | 100 |  | 100 |
| 80 | 15 | 108 | 15 | 108 | 19 | 114 | 19 | 114 |
| 100 |  | 128 |  | 128 |  | 134 | 21 | 136 |
| 125 | 17 | 155 | 17 | 155 | 21 | 161 | 23 | 165 |
| 150 |  | 180 |  | 180 |  | 186 | 25 | 192 |
| (175) | 19 | 209 | 19 | 209 | 23 | 215 |  | 217 |
| 200 |  | 234 |  | 234 |  | 240 | 27 | 246 |
| (225) |  | 261 |  | 259 |  | 265 |  | 271 |
| 250 | 20 | 286 | 20 | 286 | 25 | 292 | 29 | 298 |
| 300 |  | 336 |  | 336 |  | 342 | 30 | 352 |
| 350 | 22 | 390 | 22 | 390 | 26 | 396 | 34 | 498 |
| 400 | 24 | 442 | 24 | 442 | 28 | 448 | 36 | 460 |
| (450) |  | 492 |  | 492 |  | 498 | 40 | 516 |
| 500 | 25 | 546 | 25 | 546 | 30 | 552 | 42 | 570 |
| 600 |  | 646 |  | 646 | 31 | 654 | 49 | 682 |
| (700) |  | 746 | 27 | 738 | 35 | 760 |  | 782 |
| 800 |  | 848 | 29 | 852 | 39 | 866 |  | 882 |
| (900) |  | 948 | 31 | 954 | 41 | 970 |  | 982 |
| 1000 |  | 1048 |  | 1054 | 45 | 1076 |  | 1090 |
| 1200 |  | 1250 | 35 | 1260 | 51 | 1284 | 55 | - |
| 1400 |  | 1452 | 39 | 1466 | 57 | 1494 | - | - |
| 1600 | 27 | 1654 | 43 | 1672 | 63 | 1702 | - | - |
| (1800) | 29 | 1856 | 45 | 1876 | 67 | 1910 | - | - |
| 2000 |  | 2056 | 49 | 2082 | 69 | 2116 | - | - |
| (2200) | 30 | 2260 | 54 | 2292 | - | - | - | - |
| 2400 | 32 | 2464 | 56 | 2496 | - | - | - | - |
| (2600) | 34 | 2670 | - | - | - | - | - | - |
| (2800) | 38 | 2872 | - | - | - | - | - | - |
| 3000 | 40 | 3072 | - | - | - | - | - | - |

Примечание. Фланцы, с условными проходами, указанными в скобках, не допускается применять для арматуры общего назначения.

5. Предельные отклонения размеров отливок - по 9 классу точности ГОСТ 26645-85.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

6. Неуказанные размеры и предельные отклонения - по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

7. Технические требования, материалы фланцев, крепежных деталей, прокладок - по ГОСТ 12816-80.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения СССР.

ИСПОЛНИТЕЛИ

М. И. Власов, О. Н. Шпаков, Р. И. Хасанов, О. И. Федоров (руководитель темы), Б. В. Бурмистров, А. П. Келка, Н. С. Сизова.

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.05.80 № 2238.

3. Срок первой проверки - 1991 г.; периодичность проверки - 5 лет.

4. ВЗАМЕН ГОСТ 1235-67, ГОСТ 12815-67, ГОСТ 12816-87.

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ